Перевод с армянского языка на русский

Природный цеолит (по ГП РА 37209976, 6367-2010)

Кристаллохимическая  формула клиноптилолита (K2Na2Ca)3-[Al6Si30O72] 20H2O

Природный цеолит (клиноптилолит) является камнем туф участка Нор-Кохб Ноемберянского цеолитового туфового месторождения  Тавушской области Республики Армения

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

| Название показателя | Норма |  | Результаты анализов |
| --- | --- | --- | --- |
| Основные показатели |  |  |  |
| 1 Внешний вид | Гранулы неправильной формы |  | Соответствует |
| 2. Цвет | Серый цвет с разными оттенками |  | Зеленоватыми, сероватыми, коричневыми и темно-сероватыми примесями |
| 3. Химический состав . %, с диапазоном |  |  |  |
| -SiO2 | 57.60-67/59 |  | 65.13 |
| -TiO2 | 0.02-0.56 |  | 0.20 |
| -Al2O3 | 11.90-15.45 |  | 12.25 |
| -Fe2O3 | 0.60-3.27 |  | 1.72 |
| -MnO | 0.03-1.17 |  | 0.03 |
| -MgO | 0.64-1.85 |  | 1.00 |
| -CaO | 1.18-7.04 |  | 4.02 |
| -Na2O | 0.42-1.92 |  | 1.29 |
| -K2O | 1.41-4.26 |  | 1.77 |
| 4. Технологический состав |  |  |  |
| - Удельный вес г/м3, не меньше |  | 1,0 | 1,029 |
| - Пористость, %, в интервале |  | 29,4-50,0 | 44,2 |
| - Водонепроницаемость гранул, %, не меньше |  | 95 | 95 |
| - Виброизнос, %, не более |  | 1,0 | 1,0 |
| - Статическая влажность в условиях 1% относительной влажности воздуха, не менее |  | 60 | 80 |
| - механическая прочность гранулы на сжатие на кг/ гранулы, не менее |  | 8 | 8,7 |
| - Водорастворимый щелощность, pH, не менее |  | 7,0 | 9,5 |
| - Кислотоустойчивость |  | 1 группа | соответствует |
| - Термостойкость, оС |  | 650 | 65 |
| 5. Фазовый состав |  |  |  |
| - Клиноптилолит, не менее |  | 60,0 | 64,0 |
| - Кварц |  |  | 13,0 |
| - Смектит |  |  | 17 |
| - Слюда |  |  | 6 |
| -Плазиоклаз |  |  | следы |
| Нормированные показатели |  |  |  |
| - Удельный вес цеолита (книлоптилолита) %, не меньше |  | 60 | 64 |
| -Целевой выход дроби, %, не меньше |  | 80 | 98 |
| Плотность г/см3, в диапазоне |  | 2,00-2,40 | 2,20 |
| - Механическая прочность |  |  |  |
| Истирание %, не менее |  | 2 | 2 |
| Дробление, %, не менее |  | 4 | 4 |
| 5 Химическая стабильность, |  |  |  |
| - увеличение сухого остатка, мг/дм3, не менее |  | 20 | 20 |
| - повышенная окисляемость, мг/дм3, не менее |  | 10 | 10 |
| - рост оксида кремния мг/дм3, не менее |  | 10 | 10 |
| 6 емкость обмена NH4мг-экв/г, средний |  | 0,7 | 0,7 |